|  |
| --- |
| **Технические данные**  |
| Класс по ГОСТ Р 58271-2018 | CG2 WAE |
| Состав : | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, пигменты. |
| Внешний вид сухой смеси | Сыпучая однородная смесь заданного цвета |
| Влажность сухой смеси, % масс. | Не более 0,5 |
| Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 0,63 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси  | 0,18-0,20 л |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси  | 4,5-5,0 л |
| Температура применения ,°С | от +5 до +30 |
| Ширина швов ,мм | 5-30 мм |
| Расход на 1 м², кг | 1,5-8 |
| Подвижность | ПК 2 |
| Жизнеспособность, мин. | 120 |
| Водоудерживающая способность, не менее  | 98% |
| Время конца схватывания, мин  | Не более 720 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Не менее 2,5 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | Не менее 15 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | Не менее 2,5 |
| Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | Не менее 15 |
| Деформация усадки, мм/м | Не более 3 |
| Истираемость, мм³ | Не более 1000 |
| Капиллярное водопоглощение через 30 мин, г | Не более 2 |
| Капиллярное водопоглощение через 240 мин, г | Не более 5 |
| Вес упаковки  | 25 кг |
| Срок годности  | 12 месяцев  |

***Затирка «Camonica» для широких швов 5-30 мм (ЗШ)***

